Schiebeladen Modell New York

(Aluminiumrahmen mit Aluminiumblech)

# Allgemeine Hinweise zu den Ausschreibungstexten

Die Ausschreibungstexte für Schiebeladen sind zweiteilig aufgebaut und entsprechend zu kombinieren:

- Ausschreibungstext für Beschlag, Montagelösung und Antrieb

- Ausschreibungstext für den Behang

Sie dienen als Orientierung und sind von der ausschreibenden Stelle auf die baulichen Gegebenheiten anzupassen.

Im Falle mehrerer Varianten, welche durch vorstehende Auswahlklammern gekennzeichnet sind, ist die passende auszuwählen.

Da die Projekte in der Regel aus mehreren Anlagen gleicher Bauart, jedoch unterschiedlichen Abmessungen bestehen empfiehlt sich eine einleitende Beschreibung zur technischen Ausführung und eine nachfolgende Positionsweise Auflistung der einzelnen Anlagen.

Baier Schiebeladenmodell New York

Aluminiumrahmen mit Aluminiumblech:

Stranggepresstes Aluminiumrahmenprofil rechteckig, 71 x 30 mm, auf Gehrung geschnitten, in den Ecken mittels Eckwinkeln verpresst und verklebt.

Aluminiumblech, Stärke 2mm, umlaufend umgekantet und seitlich sowie an den Sprossen mit dem Rahmen vernietet. Der Behang wird nach dem Zusammenbau komplett beschichtet, so dass auch die Nieten, sowie die Übergänge von Rahmen und Füllung vollflächig beschichtet sind.

Rahmen:

umlaufend: Stranggepresstes Aluminiumprofil 71 x 30 mm, rechteckig

Sprossen:

Stranggepresstes Aluminiumprofil 71 x 23 mm, rechteckig

Vertikale Sprosse erforderlich ab einer Breite von 1.200mm

Horizontale Sprosse erforderlich ab einer Höhe von 2.500mm

Füllung:

[   ] glattes, vollflächiges Aluminiumblech

[   ] gelochtes Aluminiumblech, quadratische Ausschnitte 20 x 20 mm

[   ] gelochtes Aluminiumblech, quadratische Ausschnitte 30 x 30 mm

[   ] gelochtes Aluminiumblech, rund, Abmessungen: _____________

Oberfläche:

Pulverbeschichtet nach RAL Standard, Farbton: _________________